1、项目名称

纳米复合光催化剂的制备及其对高盐印染废水降解

2、推荐奖种

滨州市科技进步奖

3、项目简介

针对黄河三角洲地区印染行业废水量大、盐分高、污染严重，且废水治理成本高的现状，本研究通过以骨架含有杂原子的M41S介孔材料为载体，提出了负载可见光响应的氧化铜，制备降解效率高、稳定性好、寿命长的光催化剂。废水处理过程无污染产生，并且操作简单，能耗低，无二次污染。研究成果可用于环境保护（如工业废水的处理、环境空气的净化）、资源再生利用（如中水处理）等领域。目前研究成果已在滨州佳纳智能科技有限公司得到应用，取得较好的经济效益、环境效益和社会效益。主要技术内容和创新点如下：

- 复合光催化材料的制备。

采用水热法制备骨架含有钛原子的MCM-48介孔材料。而后通过浸渍法负载硝酸铜溶液，而后焙烧制备介孔材料负载的TiO2-CuO复合催化剂。

- 高盐废水中染料污染物在光催化剂上的吸附研究

催化剂的吸附性能影响降解过程，在固定不同无机盐种类和浓度下，研究不同染料浓度、温度、pH等因素对光催化剂上的吸附能力的影响。

- 光催化剂降解高盐废水中染料污染物性能研究

研究不同无机盐种类以及浓度、染料种类、初始浓度、溶液的pH值温度等因素对降解性能的影响，研究降解动力学性能，检测降解过程中中间物质的种类，分析不同有机物的降解机理，研究多组分染料降解过程的交互作用。

- 多组分有机废水降解实验。

研究多种有机污染物在催化剂表面的竞争吸附、降解效率及交互影响。进行高盐印染废水降解实验，确定最佳操作参数。

- 建立流化床降解工艺。

进行流化床光催化降解和催化剂分离再生工艺条件实验研究，处理后的水可直接回用，催化剂的回收再生率达到 95%以上，实现催化剂的分离和再生重复利用。流化床降解处理后的出水 CODCr 低于 10 mg/L。

4、客观评价

2019年5月科技成果“纳米复合光催化剂的制备及其对高盐印染废水降解”验收结论（山东省科技计划项目验收证书）：

（1）研究了不同氧化锌量对催化剂效果的影响，完成了项目目标。

（2）该项目利用分子筛作为刚性载体，通过浸渍法负载氧化铜与氧化锌异质结，研究了氧化锌含量对催化剂效果的影响，通过对分子筛的骨架中引入Ti原子掺杂，探索了氧化铜和二氧化钛异质结结构对分催化反应的作用。利用三聚氰胺与硝酸铜为原料，一步法制备了高效光催化剂，明确了微观结构对于催化性能提升的作用机制。该项目的开展推动了高催化性能、抗高盐浓度的光催化剂的发展，对于实际生产与理论研究方面均起到了积极的推动作用。

（3）项目研究结合本地实际，基本按计划完成了以MCM-48为载体的复合光催化剂的制备及其降解印染废水的性能研究，建立了催化剂微观结构和性能之间的相互关系，并有相关研究论文发表在高水平期刊上。

验收委员会一致认为，该项目完成了规定的研究内容，达到了相关技术指标，同意通过验收。

5、技术推广应用情况与社会经济效益分析

滨州佳纳智能科技有限公司是一家主要生产染料的化工企业，生产过程排放大量的高盐印染废水。用传统的化学、生化处理成本高，采用光催化对废水中的有机污染物进行处理，成本低，效率高，且不会产生二次污染，达到废水回用的目的。

另外，利用光催化材料的光催化作用几乎可以分解所有的有机化合物，具有广谱性，并且反应条件温和，操作便利，不产生二次污染，对其他的有机废水也有较好的处理效果。该研究项目的成果可应用于环境保护（如工业废水的处理、环境空气的净化）、资源再生利用（如中水处理）以及饮用水深度处理（如小区直供水、食品饮料工业、自来水中消毒副产物的清除）等领域，既可作为单独处理，又可与其他处理过程相匹配，作为生化处理的预处理或深度处理，降低处理成本，有助于建立有自主知识产权的环保产业，形成新的产业生长点。具有深厚的技术依托和广泛的经济效益和应用前景。

6、主要知识产权/代表性论文/论著目录

专利：

（1）发明专利，段永正，李长海，贾冬梅，商希礼，一种降解废水中染料的光催化剂及其制备方法，CN 105148983 B   2017年11月

（2）发明专利，商希礼，李长海，光催化氧化处理印染废水的方法， CN104016515A，2016年4月

论文：

(1) Duan, Y., & Shen, Y. (2017). Synthesis of ZnO-CuO/MCM-48 photocatalyst for the degradation of organic pollutions. Water Science and Technology, 76(1), 172-181.

(2) Duan, Y., Zhai, D., Zhang, X., Zheng, J., & Li, C. (2018). Synthesis of CuO/Ti-MCM-48 photocatalyst for the degradation of organic pollutions under solar-simulated irradiation. Catalysis Letters, 148(1), 51-61.

(3) Duan, Y. (2018). Facile preparation of CuO/g-C3N4 with enhanced photocatalytic degradation of salicylic acid. Materials Research Bulletin, 105, 68-74.

(4) Duan, Y., Yao, H., Li, J., Shang, X., Jia, D., & Li, C. (2019). A facile one-pot preparation of Bi2O2CO3/g-C3N4 composites with enhanced photocatalytic activity. Water Science and Technology, 79(8), 1494-1502..

(5) Duan, Y., Li, J., Li, Y., Shang, X., Jia, D., & Li, C. (2019). Direct Z-scheme Bi2O2CO3/porous g-C3N4 heterojunction for improved photocatalytic degradation performance. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers..

(6) 杜平，段永正，商希礼 (2017). CeO2/In2TiO5纳米纤维异质结可见光催化剂的制备及其光催化性能. 化工新型材料, 45,103-106.

(7) 王浩， 段永正，朱环环 (2017). 铜基光催化剂在废水光催化降解的应用进展.山东化工, 46, 176-177.

7、全部完成人排序及对项目的贡献

（1）段永正，讲师，滨州学院，对本项目技术创造性贡献：

对本项目主要技术内容及创新点的（1）、（2）、（3）、（4）、（5）做出了重要贡献，投入本项目研究的工作量占本人工作量的80%，提出了利用光催化技术处理高盐印染废水的工艺路线。

（2）李长海，教授，滨州学院，对本项目技术创造性贡献：

对本项目主要技术内容及创新点的（1）、（2）、（4）、（5）做出了重要贡献，投入本项目研究的 工作量占本人工作量的20%。

（3）商希礼，副教授，滨州学院，对本项目技术创造性贡献：

对本项目主要技术内容及创新点的（1）、（2）、（3）、（5）做出了重要贡献，投入本项目研究的工作量占本人工作量占人 30%。获得发明专利 1 项。

（4）贾冬梅，教授，滨州学院，对本项目技术创造性贡献：

对本项目主要技术内容及创新点的（1）、（3）、（4）、（5）做出了重要贡献，投入本项目研究的 工作量占本人工作量占人 30%。

（5）姚海波，副教授，滨州学院，对本项目技术创造性贡献：

对本项目主要技术内容及创新点的（1）、（3）、（4）、（5）做出了重要贡献，投入本项目研究的 工作量占本人工作量占人 30%。

（6）李晶，讲师，滨州学院，对本项目技术创造性贡献：

对本项目主要技术内容及创新点的（1）、（3）、（4）、（5）做出了重要贡献，投入本项目研究的 工作量占本人工作量占人 30%。

8、全部完成单位及排序

滨州学院（独立完成）。